ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГРУНТОВКА ГФ-021

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 25129-82

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ГРУНТОВКА ГФ-021 Технические условия Primer ГФ-031. Specifications | ГОСТ 25129-82 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.83

Настоящий стандарт распространяется на грунтовку ГФ-021, представляющую собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

Грунтовка предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от минус 45 до 60 °С.

Стандарт не распространяется на грунтовку для сельхозтехники.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

# 1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Грунтовка ГФ-021 должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому - регламенту, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Грунтовку ГФ-021 наносят на поверхность методом пневматического и безвоздушного распыления, распылением в электрополе, струйным обливом, окунанием, кистью.

1.3. Перед применением грунтовку разбавляют до рабочей вязкости сольвентом (ГОСТ 10214-78 или ГОСТ 1928-79), ксилолом (ГОСТ 9949-76 или ГОСТ 9410-78), или смесью одного не указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрас-СЧ-155/200) по ГОСТ 3134-78 в соотношении по массе 1:1.

Для окраски изделий распылением в электрополе грунтовку разбавляют разбавителем РЭ-4В (ГОСТ 18187-72).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Грунтовка должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя |  | Норма |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цвет пленки грунтовки |  | Красно-коричневый, оттенок не нормируется |  | По п. 4.3 |
| 3. Внешний вид пленки |  | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой |  | По п. 4.3 |
| 3. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4, с, не менее |  | 45 |  | По ГОСТ 8120- 74 |
| 4. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более |  | 20 |  | По п. 4.4 |
| 5. Массовая доля нелетучих веществ, % |  | 54-60 |  | По ГОСТ 17537-72, разд. 1 и п. 4.5 настоящего стандарта |
| 6. Степень перетира, мкм, не более |  | 40 |  | По ГОСТ 6589-74 |
| 7. Время высыхания до степени 3, не более при (105±5)°C, мин |  | 35 |  | По ГОСТ 19007-73 |
| (20±2) °С, ч |  | 24 |  |  |
| 8. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее |  | 0,35 |  | По ГОСТ 5233-89 |
| 9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более |  | 1 |  | По ГОСТ 6806-73 |
| 10. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее |  | 50 |  | По ГОСТ 4765-73 |
| 11. Адгезия пленки, баллы, не более |  | 1 |  | По ГОСТ 15140-78, разд. 2 |
| 12. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее |  | 24 |  | По ГОСТ 9.403-80, разд. 2 и п. 4.7 настоящего стандарта |
| 13. Способность пленки шлифоваться |  | Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку |  | По п. 4.8 |
| 14. Стойкость пленки к действию нитроэмали | Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |  | По п. 4.9 |  |
| 15. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при (20±2)°С, ч, не менее | 48 |  | По ГОСТ 9.403-80, разд. 2 и п. 4.10 настоящего стандарта |  |
| 16. Расслаивание, мл, не более | 5 |  | По п. 4.11 |  |

Примечание. Допускается образование легкоразмешиваемого осадка при хранении, а также увеличение степени разбавления грунтовки, если после тщательного размешивания и разбавления грунтовка отвечает требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

# 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Грунтовка ГФ-021 является легковоспламеняющимся и токсичным материалом, что обусловлено свойствами растворителей, входящих в состав грунтовки (табл. 2).

Пары растворителей, входящие в состав грунтовки, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожные покровы.

Таблица 2

| Наименование компонента | Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны производственных помещений, мг/м3, | Температура, °С |  | Концентрационные пределы воспламенения, % (по объему) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вспышки | самовоспламенения |  |  |
| Ксилол | 50 | Не ниже 24 | Не выше 450 | 1,0-6,0 | 3 |
| Сольвент | 50 | 22-36 | 464-535 | 1,02 | 4 |
| Уайт-спирит (нефрас-СЧ-155/200) | 100 | 33 | 270 | 1,4-6,0 | 4 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. При производстве, применении, испытании грунтовки должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005-75.

2.3. Все работы, связанные с изготовлением, применением и испытанием грунтовки, должны производиться в цехах, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией и противопожарными средствами в соответствии с ГОСТ 12.3.005-75.

2.4. Меры предосторожности: герметизация производственного оборудования, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, отвечающими требованиям ГОСТ 12.4.011-89.

2.5. Покрытие грунтовкой после высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека.

2.6. Контроль за состоянием воздушной среды - по ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 17.2.3.02-78.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

# 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки - по ГОСТ 9980.1-86.

3.2. Показатели 8, 10, 12, 13, 15 табл. 1 изготовитель определяет периодически в каждой двадцатой партии.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. №1).

# 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2-86.

4.2. Подготовка к испытанию

Пластинки для нанесения грунтовки подготовляют по ГОСТ 8832-76, разд. 3.

Твердость пленки определяют на стекле для фотографических пластинок 9´12-1,2 по ТУ 6-43-0205133-03-91.

Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести по НТД, размером 20´150 мм, толщиной 0,25 - 0,28 мм.

Остальные показатели определяют на пластинках из стали марок 08 кп и 08 пс по ГОСТ 16523-89, размером 70´150 мм, толщиной 0,8 - 0,9 мм.

Условную вязкость, степень разбавления, массовую долю нелетучих веществ и степень перетира определяют в неразбавленной грунтовке.

При определении остальных показателей грунтовку тщательно перемешивают, разбавляют до вязкости 22 - 24 с по вискозиметру тина ВЗ-4 с диаметром сопла (4,000±0,015) мм при (20,0 ± 0,5) °С сольвентом или ксилолом, фильтруют через сито с сеткой № 01-05 (ГОСТ 6613-86) и наносят краскораспылителем на подготовленные пластинки.

При определении стойкости пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия и минерального масла грунтовку наносят в два слоя с обеих сторон пластинки.

Сушка каждого слоя при (105±5)°С - в течение 35 мин. При определении остальных показателей грунтовку наносят в один слой.

Сушка однослойной пленки при (105±5)°С - в течение 35 мин.

Толщина однослойной высушенной пленки должна быть 15-20 мкм, двухслойной - 30-40 мкм.

После сушки, перед испытанием пластинки выдерживают 3 ч при (20±2)°C.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Цвет и внешний вид пленки грунтовки определяют визуально при естественном рассеянном свете.

4.4.Определение степени разбавления грунтовки растворителем

120 - 130 г грунтовки взвешивают с погрешностью не более 0,1 г и разбавляют сольвентом или ксилолом до вязкости 22 - 24 с по вискозиметру типа ВЗ-4 с диаметром сопла (4,000±0,015) мм при (20,0±0,5)°С.

Степень разбавления (X) в процентах вычисляют по формуле

X=m1⋅100m,

где т - масса грунтовки, г;

m1 - масса растворителя, израсходованная для разбавления грунтовки, г.

4.5. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537-72.

Навеску массой (2,0±0,2) г помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре (140±2)°С. Первое взвешивание проводят через 1 ч, последующие - через каждые 30 мин до постоянной массы.

Допускается определение массовой доли нелетучих веществ под инфракрасной лампой при температуре (142 ± 2)°С. При разногласиях, в оценке данного показателя окончательным результатом является определение в сушильном шкафу.

4.4, 4.5. (Измененная редакция, Изм. №1).

4.6. (Исключен, Изм. № 1).

4.7. Стойкость пленки к статическому воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия

Перед осмотром образцы выдерживают на воздухе при (20 ± 2)°С в течение 1 ч, затем осматривают невооруженным глазом.

4.8. Определение способности пленки грунтовки шлифоваться

Пластинку с высушенной пленкой, подготовленной по п. 4.2, шлифуют шлифовальной шкуркой с зернистостью 4 - 5 по ГОСТ 6456-82 или ГОСТ 10054-82.

4.7, 4.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.9. Определение стойкости пленки к действию нитроэмали

На пленку грунтовки, подготовленную по п. 4.2, через 10 мин после сушки наносят краскораспылителем три слоя эмали НЦ-11 (ГОСТ 9198-83) или НЦ-25 (ГОСТ 5406-81).

Каждый слой нитроэмали сушат при (20 ±2)°С в течение 10 мин.

Толщина каждого слоя эмали должна быть 20 - 25 мкм.

Пленка эмали не должна отслаиваться, сморщиваться, растрескиваться.

4.10. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла

Пластинку после испытания выдерживают на воздухе при (20±2)°С в течение 2 ч и проводят осмотр невооруженным глазом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.11. Определение расслаивания

Стеклянный градуированный цилиндр 2 - 100 по ГОСТ 1770-74 заполняют разбавленной грунтовкой до метки 100 см3 и оставляют в состоянии покоя при температуре (20±2)°С на 24 ч, после чего определяют объем отделившегося слоя в верхней части цилиндра.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

# 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка - по ГОСТ 9980.3-86, группа 5.

5.2. Маркировка - по ГОСТ 9980.4-86.

Назначение, способ применения и меры предосторожности при обращении с грунтовкой для розничной торговли указаны в обязательном приложении.

5.3. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 9980.5-86. На транспортную тару должны быть дополнительно нанесены знак опасности по ГОСТ 19433-88, класс 3, черт. 3, классификационный шифр 3313 и манипуляционный знак «Герметичная упаковка» по ГОСТ 14192-77.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

# 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие грунтовок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования.

6.2. Гарантированный срок хранения грунтовки ГФ-021 - шесть месяцев со дня изготовления.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

# Назначение, меры предосторожности, способ применения грунтовки ГФ-021, предназначенной для розничной торговли

Грунтовка ГФ-021 предназначается для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

Перед применением грунтовку тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют растворителями РС-2, 649, 650.

Окрашиваемая поверхность должна быть обработана шлифовальной шкуркой и обезжирена растворителем.

При нанесении грунтовки на старое покрытие последнее должно быть прошлифовано и промыто растворителем. Грунтовку наносят кистью или краскораспылителем. Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)°С - 24 ч.

Расход грунтовки - 60-100 г/м2 на однослойное покрытие.

Грунтовку следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Беречь от огня.

Если при хранении на поверхности грунтовки образуется пленка, перед употреблением ее следует удалить, а грунтовку тщательно размешать.

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применяют резиновые перчатки.

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. А. Ямский, канд. хим. наук; В. В. Сашевский, канд. техн. наук (руководитель темы); Н. В. Лукьянова, канд. техн. наук (руководитель темы); И. М. Федотова; Л. Ц. Громова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.02.82 № 528

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.007-76 | 2.6 |
| ГОСТ 12.3.005-75 | 2,2; 2.3 |
| ГОСТ 12.4.011-89 | 2.4 |
| ГОСТ 17.2.3.02-79 | 2.6 |
| ГОСТ 1770-74 | 4.11 |
| ГОСТ 1928-79 | l.3 |
| ГОСТ 3134-78 | 1.3 |
| ГОСТ 5406-84 | 4.9 |
| ГОСТ 6456-82 | 4.8 |
| ГОСТ 6613-86 | 4.2 |
| ГОСТ 8832-76 | 4.2 |
| ГОСТ 9198-83 | 4.9 |
| ГОСТ 9410-78 | 1.3 |
| ГОСТ 9949-76 | 1.3 |
| ГОСТ 9980.1-86 | 3.1 |
| ГОСТ 9980.2-86 | 4.1 |
| ГОСТ 9980.3-86 | 5.1 |
| ГОСТ 9980.4-86 | 5.2 |
| ГОСТ 9980.5-86 | 5.3 |
| ГОСТ 10054-82 | 4.8 |
| ГОСТ 10214-78 | 1.3 |
| ГОСТ 14192-77 | 5.3 |
| ГОСТ 16523-89 | 4.2 |
| ГОСТ 17537-72 | 1.4 |
| ГОСТ 18187-72 | 1.3 |
| ГОСТ 19433-88 | 5.3 |
| ТУ 6-43-0205133-03-91 | 4.2 |

4. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 4-93)

5. Переиздание (январь 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1987 г., июне 1989 г. (ИУС 9-87, 10-89)

СОДЕРЖАНИЕ

1. технические требования 1 2. Требования безопасности 2 3. Правила приемки 3 4. Методы испытаний 3 5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 4 6. Гарантии изготовителя 4 Приложение Назначение, меры предосторожности, способ применения грунтовки гф-021, предназначенной для розничной торговли 4